Сертификат  качества

Продукт: Древесная  целлюлоза

Дата производства: ноябрь/2011

| Марка | Характеристики | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Для | Стандартный вес | г/м2 | 840 |
| производства | Содержание альфа-целлюлозы | % | 94,5 |
|  | Влажность | % | 7,0 |
| КМЦ | Толщина | мм | 1,61 |
|  | Стандартная плотность | г/см3 | 0,56 |
|  | Белизна | % | 67,4 |
|  | Растворимость в (S 18%) растворе NaOH (+20 C) | % | 5,0 |
|  | Растворимость в (S 10%) растворе NaOH (+20 C) | % | 6,0 |
|  | Вязкость | мл/г | 1773 |
|  | Вязкость при 0,5% в растворе по TAPPI | mPa*s | 180,0 |
|  | Массовая доля золы | % | 0,2268 |
|  | Массовая доля кварца и силиката | % | 0,0071 |
|  | Массовая доля кальция | % | 0,00539 |
|  | Массовая доля железа | % | 0,00033 |
|  | Содержание лигнина, менее | % | 0,15 |

Уровень @-целлюлозы:  		Рассчитывается по формуле = 100-(S18+S10)/2

Стандартный размеры роллов:	Ширина 65см., диаметр 115 см., вес до 400 кг.

Ширина 65см., диаметр 120 см., вес до 560 кг.

Роллы обернуты в полиэтиленовую пленку

Сертификат качества подготовлен с оригинала.

И.О.Генерального директора

ООО «АМС Групп»								Буравлев И.А.