Сертификат  качества

Продукт: Древесная  целлюлоза

Дата производства: 13/10/2011

| Марка | Характеристики | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Для | Стандартный вес | г/м2 | 840 |
| производства | Содержание сухого вещества | % | 93,01 |
| КМЦ | Толщина | мм | 1,59 |
|  | Стандартная плотность | г/см3 | 0,57 |
|  | Белизна | % | 81,3 |
|  | Растворимость в (S 18%) растворе NaOH (+20 C) | % | 4,9 |
|  | Растворимость в (S 10%) растворе NaOH (+20 C) | % | 5,8 |
|  | Вязкость | мл/г | 1606 |
|  | Массовая доля золы | % | 0,2268 |
|  | Массовая доля кварца и силиката | % | 0,0071 |
|  | Массовая доля кальция | % | 0,00539 |
|  | Массовая доля железа | % | 0,0033 |

Уровень @-целлюлозы:  		Рассчитывается по формуле = 100-(S18+S10)/2

Стандартный размеры роллов:	Ширина 65см., диаметр 115 см., вес до 400 кг.

Ширина 65см., диаметр 120 см., вес до 560 кг.

Роллы обернуты в полиэтиленовую пленку

Сертификат качества подготовлен с оригинала.

Генеральный директор

ООО «АМС Групп»								Буравлева Ю.Б.