Сертификат  качества

Продукт: Древесная  целлюлоза

Дата производства: август/22/2011

| Марка | Характеристики | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Для | Стандартный вес | г/м2 | 840 |
| производства | Содержание альфа-целлюлозы | % | 93,4 |
| нитроцеллюлозы | Толщина | мм | 1,59 |
|  | Стандартная плотность | г/см3 | 0,54 |
|  | Белизна | % | 94,5 |
|  | Растворимость в (S 18%) растворе NaOH (+25 C) | % | 5,2 |
|  | Растворимость в (S 10%) растворе NaOH (+25 C) | % | 8,0 |
|  | Вязкость 0,5% растворе | cps | 14,4 |
|  | Массовая доля золы | % | 0,033 |
|  | Массовая доля кварца и силиката | % | 0,0015 |
|  | Массовая доля кальция | % | 0,0035 |
|  | Массовая доля железа | % | 0,00023 |
|  | Содержание лигнина, менее | % | 0,15 |

Уровень @-целлюлозы:  		Рассчитывается по формуле = 100-(S18+S10)/2

Стандартный размеры роллов:	Ширина 65см, диаметр 115 см, вес до 400 кг

Ширина 65см, диаметр 120 см, вес до 560 кг

Роллы обернуты в полиэтиленовую пленку

Сертификат качества подготовлен с оригинала.

И.О. Генерального директора

ООО «АМС Групп»								Буравлев  И.А.