

**INOFLON® 515**

**Технические данные**

INOFLON® 515 - это подвергнутый предварительному спеканию материал*.* Он производится путем прессования и всестороннего равномерного давления. INOFLON® 515 разработан для изготовления пористого PTFE, который обладает отличной отражательной способностью и высокими вентиляционными качествами. После механической обработки из прессованного INOFLON® 515 производится множество видов готовой продукции требуемой формы: компоненты для электрических изоляторов*,* изоляционных колец, вкладышей, фильер и прочих изделий.

**Характеристики** **продукта**

* превосходное сопротивление химическому воздействию
* рабочие температуры: от -250 ºС до +250 ºС
* производится путем прессования и всестороннего равномерного давления
* разработан для изготовления пористого политетрафторэтилена

**Характерные свойства INOFLON® 515**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Свойства** | **Метод испытаний** | **Единицы измерения** | **Номинальное значение** |
| Насыпная плотность | ASTM D 4894 | г/л | 600 |
| Средний размер частиц (d50) | ASTM D 4894 | мкм | 150 |
| Удельный вес | ASTM D 4894 | - | 2,14-2,17 |
| Температура плавления | ASTM D 4894 | оС | 327 |
| Прочность при разрыве | Внутренний метод GFL\* | МПа | 20 |
| Относительное удлинение при разрыве | Внутренний метод GFL\* | % | 200 |

Примечание: табличные данные являются характерными свойствами и не предназначены для спецификационных целей

**\***GFL - Gujarat  Fluorochemicals Limited

**Соответствие стандарту FDA**

При надлежащей технологии производства (высокотемпературном спекании) продукция, изготовленная из INOFLON® 515, может соответствовать Положению FDA 21 CFR 177.1550 для использования в контакте с пищевыми продуктами.

**Упаковка**

INOFLON® 515 доступен в 25-кг и 35-кг пластиковых баках.

По всем вопросам обращаться в коммерческий отдел Тел/факс: (812) 4152210, 4152223,   
Менеджер по продажам промышленной химии Владимир Александрович Карлов E-mail:[karlov@amc-g.com](mailto: karlov@amc-g.com)